Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „AcLam_v0“

VORENTWURF!

Produktbeschreibung:

Nicht-sterile Gesichtsschutzmasken für frontale Einwirkung.

Material der Komponenten:

- Schutzfolie:	Laminierfolie 80mic PET

- Kopfbügel:	Polycarbonat ca. 0,7mm

- Kopfband elastisch:	Elastikband B=12mm, 57% Polyester, 43% Elastioden

- Kopfband Clips:	PLA (Polylactide)

Hersteller:

Bürgerliche Helfer aufgrund Notsituation. Keine Anwendung von MPG/MDD/MDR.

Bestimmungsgemäßer Zweck:

Die Masken dienen zur Unterstützung von Infektionschutzmaßnahmen und Maßnahmen, bei denen das Risiko von Flüssigkeits-Spritzern in die Augen

und in das Gesicht vermindert werden soll.

Hinweise und Warnungen:

Ein Aufprallschutz gegen feste Objekte wird nicht erreicht,

die Masken sollen nur gegen Flüssigkeitströpfchen schützen.

Die Masken ersetzen keine notwendige persönliche Schutzausrüstung

wie Mundschutz und ggfs. notwendige allseitig geschlossene Schutzbrillen,

sondern ergänzen diese lediglich.

Produktionsweise und Verpackung:

Die Masken werden mittels privaten 3D-Druckern, Lasercuttern und Handwerkzeugen hergestellt und von ehrenamtlichen Bürgern montiert.

Bei der Herstellung wird auf höchstmögliche Hygiene geachtet, die jedoch weit unterhalb der Hygieneanforderungen von industriell hergestellten Medizin-produkten oder industriell hergestellter Persönlicher Schutzausrüstung liegt.

Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „AcLam_v0“                                    VORENTWURF!

Verpackung:

Nach Produktion und Fertigmontage der Schutzmasken werden

diese in neue Plastikbeutel gepackt, die Beutel versiegelt und

ein Anhänger mit Typenbezeichnung und Produktionsdatum

und Verwendungsdatum (= Produktionsdatum + 4 Tage)

angebracht.

Erstverwendung:

Die Verpackung darf erst ab dem auf der Verpackung angegebenen Verwendungs-datum geöffnet werden, da nach derzeitigem Kenntnisstand so ggfs. vorhandene Corona-Viren innerhalb der Verpackung abgestorben sein sollten.

Da nicht sicher gestellt werden kann, dass keine andere Keime, Bakterien und

Viren enthalten sind, sollten die Masken nach Entnahme vor Gebrauch desinfiziert werden.

Wiederverwendung, Reinigung und Desinfektion:

Wiederverwendbarkeit, mögliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen müssen geprüft und ggfs. in den Hygieneplan aufgenommen werden.

Die notwendigen Maßnahmen können durch die Hersteller (bürgerliche Helfer

ohne tiefergehende medizinische Fachkentnisse) nicht beurteilt werden.

Die verwendeten Materialien sind jedoch in diesem Datenblatt beschrieben.

Meldung von Vorkommnissen:

Beim Auftreten von Problemen wenden sie sich bitte an die FüGK der Stadt Aschaffenburg unter der E-Mail Adresse komfue-material@aschaffenburg.de, welche die Logistik der improvisierten Schutzmasken übernimmt.

Dort sitzt nicht zwangsläufig medizinisches Fachpersonal, bitte beschreiben sie

das Problem daher sehr ausführlich und gut verständlich.

Bitte bei der Beschreibung die genaue Modellbezeichnung (Typ) wie in diesem Datenblatt angegeben nennen, so dass eine zweifelsfreie Zuordnung möglich ist.

Quellenhinweis:

Projektidee und ursprüngliches Konzept: https://www.prusaprinters.org/prints/25857-protective-face-shield-rc2

Diese Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (4.0 International License)

Namensnennung - keine kommerzielle Nutzung

Übersicht zu Gesichtsschutzmaske

Typ „AcLam_v0“ (Andreas)

Materialübersicht Komponenten:

- Schutzfolie:	Prototyp: 	Laminierfolie 80mic PET

Serienfertigung:	Laminierfolie 125mic PET

- Kopfbügel:	Prototyp: 	Polycarbonat ca. 0,7mm

Serienfertigung:	Acrylfolie 0,7mm

- Kopfband elastisch:	Prototyp: 	Elastikband B=12mm

(57% Polyester, 43% Elastiod)

Serienfertigung:	Gummiband D=1mm, B=10mm

(EPDM)

- Kopfband-Clips:	Serienfertigung:	PLA (Polylactide)

- Verbindungssteifen:	Prototyp: 	Laminierfolie 80mic PET

Serienfertigung:	Laminierfolie 125mic PET

Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „AcLam_v0“ (Andreas)

Herstellung Serienfertigung:

- Schutzfolie Laminierfolie 80/125mic PET:

Löcher und Ecken mittels Lasercutter geschnitten.

- Kopfbügel Acrylfolie 0,7mm:

Konturen und Ausschnitte mittels Lasercutter geschnitten.

- Kopfband elastisch Gummiband EPDM:

Wird mit Schere auf Länge geschnitten.

- Kopfband-Clips PLA (2 St.):

Werden mit 3D-Drucker gedruckt.

- Verbindungssteifen Laminierfolie 80/125mic PET:

Werden mittels Lasercutter geschnitten.

Materialkosten geschätzt (ohne Versandkosten):	ca. 1,30 € / St.

- Schutzfolie:	Laminierfolie 125mic DIN A4 PET	ca. 0,20 €

100 St. Laminierfolien DIN A4 = ca. 20 € -> 100 Schilde

- Kopfbügel:	Acrylfolie 0,7mm		ca. 0,84 €

1 Folie 30cm x 50cm = ca 5 € -> 6 Schilde

- Kopfband elastisch:	Gummiband D=1mm, B=10mm (EPDM) 	ca. 0,15 €

Rolle 20m = ca. 7,50 € -> 50 Bänder

- Kopfband-Clips PLA:	Filament PLA		ca. 0,10 €

1 kg Filament-Rolle = ca 20 € -> ca 200 Clip-2er-Sets

- Verbindungssteifen:	Laminierfolie 125mic DIN A4 PET	ca. 0,01 €

100 St. Laminierfolien DIN A4 = ca. 20 € -> 2000 Streifen

Vorteile:

-	keine Lieferschwierigkeiten durch Verwendung von Laminierfolie als Schutzschild

-	geringe Materialkosten

- 	hohe Stückzahlen möglich durch fast ausschließlicher Verwendung von mittels

Lasercutter hergestellten Bauteil-Komponenten

Nachteile:

-	geringere Stabilität durch Verwendung von fast ausschließlich Folienmaterial

-	höherer Aufwand bei Reinigung durch notwendige Entfernung und Wiedereinbau

des Verbindungssteifen zwischen Schild und Kopfbügel

-	schlechtere Sicht durch geringere Tranzparenz der Laminierfolien

Übersicht zu Gesichtsschutzmaske

Typ „RPP1K V0“ (Hendrik)

BILD TAUSCHEN!!!

Materialübersicht Komponenten:

- Schutzfolie:	Laminierfolie 125mic PET

- Kopfbügel:	Recycling-PP

- Kopfband elastisch:	Elastikband, 20mm

- Verbindungsmittel:	Heftklammern (Kupfer)

Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „RPP1K V0“ (Hendrik)

Herstellung:

- Schutzfolie Laminierfolie 125mic PET:

mittels Lasercutter oder per Hand geschnitten.

- Kopfbügel Recycling-PP:

aus Lebensmittel-Eimern Gastronomie geschnitten,

Schnitt per Hand oder gebügelt und anschließend mit Lasercutter geschnitten.

- Kopfband elastisch Elastikband:

Wird mit Schere auf Länge geschnitten.

- Kopfband-Clips PLA (1 St.):

Wird mit 3D-Drucker gedruckt.

- Verbindungen Heftklammern:

Werden mittels Bürotacker angebracht.

Materialkosten geschätzt (ohne Versandkosten):	ca. 0,53 € / St.

- Schutzfolie:	Laminierfolie 125mic DIN A4 PET	ca. 0,20 €

100 St. Laminierfolien DIN A4 = ca. 20 € -> 100 Schilde

- Kopfbügel:	Recycling-PP aus Lebensmittel-Eimern	ca. 0,15 €

1 Eimer = ca 1 € (?) -> 7 Kopfbügel

- Kopfband elastisch:	Elastikband 20mm		ca. 0,07 €

Rolle 25m = ca. 8 € -> 125 Bänder

- Kopfband-Clips PLA:	Filament PLA		ca. 0,10 €

1 kg Filament-Rolle = ca 20 € -> ca 200 Clips

- Verbindungen:	Heftklammern		ca. 0,01 €

1000 St. Heftklammern = ca. 0,50 € -> 100 Masken

Vorteile:

-	keine Lieferschwierigkeiten durch Verwendung von Laminierfolie als Schutzschild

-	sehr geringe Materialkosten durch mitverwendung von Recyclingmaterial

- 	hohe Stückzahlen möglich durch fast ausschließlicher Verwendung von mittels

Lasercutter hergestellten Bauteil-Komponenten und einfachster Bauweise

Nachteile:

-	geringere Stabilität durch Verwendung von fast ausschließlich Folienmaterial

-	nicht zerlegbar

-	schlechtere Sicht durch geringere Tranzparenz der Laminierfolien

Übersicht zu Gesichtsschutzmaske

Typ „PLA1K“ (Joachim)

BILD TAUSCHEN!!!

Materialübersicht Komponenten:

- Schutzfolie:	Laminierfolie 125mic

- Kopfbügel:	PLA (Polylactide) gelb

- Kopfband elastisch:	Elastikband 20mm

Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „PLA1K“ (Joachim)

Herstellung:

- Laminierfolie 80/125mic:

mittels Lasercutter oder per Hand geschnitten.

- Kopfbügel PLA gelb:

Wird mit 3D-Drucker gedruckt.

- Kopfband elastisch Elastikband 20mm:

Wird mit Schere auf Länge geschnitten.

- Stirnpads:

Werden mittels Schere/Cuttermesser auf Maß geschnitten.

Materialkosten geschätzt (ohne Versandkosten):	ca. 1,50 € / St.

- Schutzfolie:	Laminierfolie 125mic DIN A4 PET	ca. 0,20 €

100 St. Laminierfolien DIN A4 = ca. 20 € -> 100 Schilde

- Kopfbügel:	PLA gelb		ca. 1,00 €

1 kg Filament-Rolle = ca 20 € -> 20 Kopfbügel

- Kopfband elastisch:	Elastikband 20mm		ca. 0,07 €

Rolle 25m = ca. 8 € -> 125 Bänder

Vorteile:

-	keine Lieferschwierigkeiten durch Verwendung von Laminierfolie als Schutzschild

-	hohe Stabilität durch massive gedruckte Teile

-	einfach zu zerlegen und zu reinigen

Nachteile:

-	hohe Materialkosten

- 	geringe Stückzahlen möglich durch langen Druckvorgang der 3D-Plotteils

-	schlechtere Sicht durch geringere Tranzparenz der Laminierfolien

Übersicht zu Gesichtsschutzmaske

Typ „PLA1K“ (Herbert)

BILD TAUSCHEN!!!

Materialübersicht Komponenten:

- Schutzfolie:	PET, klasklar, 0,8mm, gebogen

- Kopfbügel:	PLA (Polylactide) gelb

- Kopfband elastisch:	Gummiband D=1mm, B=20mm (EPDM)

- Stirnpads (optional):	10mm Schaumstoff-Klebeband

Datenblatt Gesichtsschutzmaske

Typ „PLA1K “

Herstellung:

- Schutzfolie PET, 0,8mm:

mittels Lasercutter oder per Hand geschnitten.

- Kopfbügel PLA gelb:

Wird mit 3D-Drucker gedruckt.

- Kopfband elastisch Gummiband EPDM:

Wird mit Schere auf Länge geschnitten.

- Stirnpads (optional):

Werden mittels Schere/Cuttermesser auf Maß geschnitten.

Materialkosten geschätzt (ohne Versandkosten):	ca. 2,04 € (bzw.2,56 €) / St.

- Schutzfolie:	PET-Folie transparent	ca. 0,74 €

von Rolle, 1,25m x 1,00m = ca. 11 € -> 15 Schilde

- Kopfbügel:	PLA gelb		ca. 1,00 €

1 kg Filament-Rolle = ca 20 € -> 20 Kopfbügel

- Kopfband elastisch:	Gummiband D=2mm, B=20mm (EPDM) 	ca. 0,30 €

Rolle 20m = ca. 15 € -> 50 Bänder

- Stirnpads:	Schaumstoff-Klebeband, 10mm	(ca. 0,52 €)

Rolle 4m = ca. 13 € -> 25 Pad-Sets	(optional)

Vorteile:

-	hohe Stabilität durch massive gedruckte Teile

-	einfach zu zerlegen und zu reinigen

Nachteile:

-	hohe Materialkosten

- 	geringe Stückzahlen möglich durch langen Druckvorgang der 3D-Plotteils